2023 大东纸业棉服工艺参考表

（一）冬季防寒服技术要求

1、款式： 脱卸式棉风衣，带拉链式， 一壳一胆为一套，左胸口绣LOGO----DDZY  ，下斜插袋两只（拉链式），内胆为立领脱卸式电脑绗缝（6cm*6cm） ，内胆袖口为精密罗纹袖口。型号：155/XS、160/S、165/M、170/L、175/XL、180/XXL、185/XXXL、190/XXXXL。（款式见客供样）

2、外观要求： 衣服颜色为丈青，面料为防水锦棉70D*325，密度140*85（同客样品），采用士林染料，不得掉色、起球、缩水，不得含有致癌、有毒或引起敏感人群过敏的物质。

3、服装衬里： 230T防绒高密印花尼丝纺 。

4、填充物： 美国3M新雪丽Thinsulate Insulation高效暖绒 ，正身克重200g，袖子克重180g.

5、内领： 柔绒 。

6、纽扣： 顺色时装金属拷扣（带闭口底座）。

7、拉链：门襟采用5号双开高强耐磨树脂拉链（YKK），带古铜金属装饰挂头 。口袋为3#尼龙细齿。须使用SBS品牌，闭合次数不少于10000次。

8、织带： 丈青顺色尼龙加厚2.5cm织带。

8、绣花工艺： 75D绣花线。企业LOGO要精确细腻、平整清晰、图案逼真。

9、缝纫线： 止口缉线为顺色丝光线。

10、成品释放甲醛含量： 应≤300mg/kg。

11、成品PH值： 允许程度在4.0～9.0。

12、色牢度： 干摩4.5级、湿摩4级。

13、依据GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求制作。